CIP 2066

Détergent Acide pour tunnel de lavage

# PROPRIETES :

CIP 2066 est un produit liquide acide concentré non moussant.

Détergent puissant, il est utilisable sur les souillures organiques ou minérales.

# MODE D'EMPLOI :

La concentration d'utilisation est adaptée en fonction de l'importance des souillures, du mode de nettoyage et du matériel utilisé.

| Matériel | Méthode | Concentration | Température | Temps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuits fermés Tunnels de lavage | NEP | 0.5 à 2 % | Ambiante à 80°C | 10 à 30 minutes |

# DOSAGE ET CONDUCTIVITE

- Méthode de dosage colorimétrique – contrôle de la solution:

  - Prendre 50 ml de produit à doser

  - Ajouter 2 ou 3 gouttes d’indicateur coloré : phénolphtaléine (la solution devient incolore)

  - Doser avec le réactif NaOH (1N) jusqu’à ce que la solution devienne rose

  - Résultats volumique (V/V) :

Concentration en % volumique= chute de burette de NaOH (1N)  X f

Concentration en g/l = chute de burette de NaOH (1N) X  f  X  10

f = 0,1057 (facteur de titrage volumique)

  - Résultat massique (p/p) :

Concentration en % massique = chute de burette de NaOH (1N)  X f

Concentration en g/kg = chute de burette de NaOH (1N) X  f  X  10

f = 0,1603 (facteur de titrage massique)

- Mesure de la conductivité

La courbe de conductivité est à demander au service commercial.

ATTENTION :

  - La mesure de la conductivité, pour certain produit est sensible à la dureté de l’eau. Bien vérifier votre dureté, et celle utilisée pour la courbe.

  - La mesure de la conductivité se fait à 25°C. Utiliser de préférence, un conductimètre à compensation de température ou réguler à 25°C votre échantillon.

  - Deux courbes de conductivités sont disponibles (pour les produits ayant une densité > ou < à 1).

  - Veuillez vérifier si votre dosage se fait en volumique ou en massique.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| Aspect : | Liquide limpide incolore |
| --- | --- |
| pH 1%: | 0,5 +/-0,5 |
| Densité: | 1,43 g/cm3+/- 0,02 |
| Stockage : | Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. |
| Contient parmi d’autres composants (Règlement (CE) N°648/2004) : | Inférieur à 5% : phosphonates. Supérieur à 30% : phosphates |
| Phosphates | 225 g/L |
| Azote | 0,130 g/L |
| DCO | 43,7 g/L |
| DBO | 1,3 g/L |

# CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 24kg. Réf. 001122701.

# PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer).

En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment. Ne pas appliquer sur le béton.

Ne jamais mélanger CIP 2066 avec d'autres produits chimiques.

Produit strictement professionnel

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1227) : + 33 (0)3 83.22.50.50,

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

N° de révision 16-07-2014 V2 (1227)

# Text boxes

Hygiène Industries agro-alimentaires